水性木器漆技术

本技术首先采用预乳化半连续乳液聚合技术合成聚合物乳液，再经调漆后成为单组份、室温固化型水性木器漆产品，本产品以水为分散介质，使用安全环保，漆膜附着力高，耐酸碱，硬度高（1-2H），丰满度好，不易泛黄，是一种具有国内领先水平的绿色环保型水性涂料，市场前景看好。

本产品目前为小试成果，所配制的水性木器漆经木衣架生产企业试用，性能达到应用要求，特别是在60℃下烘烤后，不会发生粘连。欢迎相关企业前来洽谈合作，共同开展中试及产业化研究，使产品推向市场。