钛合金颈椎间盘假体的耐磨改性技术

项目针对颈椎人工间盘钛合金假体耐磨损性能弱的关键技术问题，采用表面陶瓷花工艺技术，在钛合金劲椎假体表面制备耐磨损性能优异的陶瓷层，其表面显微硬度提高1倍以上，体积磨损率降低50%以上，可有效改善颈椎人工间盘钛合金假体的耐磨损性能和生物相容性，延长其使用寿命。目前该技术已获得美国、欧盟和国内发明专利。利用该技术生产的劲椎键盘假体具有成本低、抗磨损性能优异的优势，可广泛应用于钛合金人工假体的表面改性。