七丝旋转电弧气电立焊关键技术及设备

七丝旋转电弧气电立焊关键技术及设备 科技成果是在国家自然科学基金（项目名称：缆式焊丝气保焊多弧旋转耦合机理研究，项目号：51275224）和江苏省前瞻性联合研究项目（项目名称：缆式焊丝气保焊工艺及设备研究，项目号：BY2012184）的支持下，为提高船体大合拢焊接生产效率、改善焊接接头质量，缩短造船厂船台占用周期，提高造船厂生产能力而研究成功的最新科技成果。该科技成果取得的重要研究成果及创新点如下：

（1）在国际上首次发明了一种七丝旋转电弧气电立焊工艺；

（2）在国际上首次实现了采用一套气电立焊设备，产生一个焊接电弧，同时熔化7根焊丝。

（3）研发了七丝旋转电弧气电立焊装备。

七丝旋转电弧气电立焊不但可以解决类似船体大合拢这样的瓶颈焊接生产难题，研究成果还可以推广到各种窄间隙焊方法，极大推动高效优质焊接科技进步，产生巨大经济效益和社会效益！