激光光刻银浆

激光光刻银浆（专利号：201210260870.3，201210272162.1，201210346856.5）

丝网印刷银浆导电技术，因为分辨率低，难以满足现25微米线宽电路印刷的技术需求，针对这一领域的技术难题，江苏科技大学高延敏课题组，全面开发了适应高分辨率的激光光刻银浆技术，它是可通过激光的方式形成很细间距的图案的材料，适用于各种电子设备，如触摸面板。它由聚合物树脂印刷在银板上，具有导电性能高，附着力强。它和涂有ITO的基板、PET膜和未加工的玻璃板有着优异的附着力。其技术水平达到了国际领先水平，已经在市场使用。

典型成分

| 项目 | 成分 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 基板 | 外观和成分 | 灰银 | Brookfield Cap2000+ #5 @ 5 RPM |
|  | 粘度（25℃） | 110,000 ± 15,000 cps |  |
|  | 固体含量 | 79 ± 2 |  |
|  | 干燥条件 | 120-130℃ ⅹ3-10min | Box Oven |
|  |  | 120-150℃ⅹ5-10 min | IR Furnace |
| 印刷薄膜 | 分辨率 | ≥ 25 um | 丝网印刷（不锈钢400~500网孔） |
|  |  | ≥ 25 um | 激光涂覆 |
|  | 体积参数 | < 5E-5 |  |
|  | 薄膜硬度 | > H | 铅笔硬度测试 |
|  | 可塑度 | 5次180º弯折无裂痕 | 180º弯曲，1KG的重力 |
|  | 附着力 | 100/100横切测验 | ITO 涂层基板/ PET 薄膜/玻璃板 |

印刷条件

| 印刷条件 | 刮板硬度 | 70 |
| --- | --- | --- |
|  | 刮板角度 | 75º |
|  | 压强 | 2-4MPa |
|  | 印刷速度 | 70mm/s |
|  | 离网距离 | 2-3mm |
| 印网掩膜 | 网孔 | 400 ~ 500网孔（不锈钢） |
|  | 净线径 | 18μm |
|  | 稿稠度乳胶 | 10μm |
|  | 偏角 | 22.5º/30º |

注意：混合与稀释:使用之前应该搅拌（>100转，>10分钟）。禁止稀释以免降低粘度。如须稀释，可加入0.5%MSE2溶剂。固化:固化温度宜在120-130℃，5-10分钟。温度越高，导电性和粘度越好。清洗:甘醇丁醚醋酸酯（DBE）用于清洗。保存:在5-25℃密封保存，保质。