生物医用可降解镁合金植入材料

生物医用可降解镁合金具有良好的生物力学性能、生物相容性和体内可降解性能，有望替代传统不可降解的植入材料。本团队开发出的生物可降解镁合金具有良好的生物相容性、高强韧性、降解速率可控性和均匀降解性等优点。通过工艺控制实现了合金屈强比的可控调节，且径向支撑力超过正常成年人血管收缩压的4倍，可用于心血管支架领域；通过微合金化元素Sr/Ag的加入，开发出高强度且具有诱导骨细胞生长及抗菌性的Mg-Gd-Zn-Sr/Ag-Zr合金，适用于骨科植入领域。