三聚氰胺甲醛树脂阻燃纤维

本成果是以三聚氰胺甲醛(MF) 树脂为原料，经特殊的纺丝工艺制成的具有三维网状交联结构的高性能阻燃纤维。其具有强度适中（≥1.5 cN/dtex），极限氧指数高（LOI≥32），与火焰接触不燃烧，高温作用下不产生融滴和不收缩（连续使用温度≥190℃），含氮量高且不含卤素、无烟气毒性等特点，在阻燃织物、高温滤材等领域有着广泛的潜在应用价值，可用于众多火灾危险和高热的场所，是一种理想的Basofil纤维的替代品。