环保型铝合金无铬化学转化技术

本项目针对电镀行业中亟需寻找铝及铝合金表面无铬转化技术的“瓶颈”，采用钴盐化学转化技术取代传统的铬酸盐处理工艺，自主研发一种铝合金环保型化学转化液及配套的化学转化处理技术。目前已形成由多个促进剂和配体组成的铝合金钴盐化学转化处理液系列产品，以满足不同产品的需求，所制备膜层外观均匀连续，膜层质量不低于0.431g/m2,接触电阻小于0.8Ohm/cm2,盐雾实验超过168小时。该项目作为非六价铬转化膜的清洁生产技术，有助于电镀行业的清洁生产，其市场空间非常广阔。目前申请国家发明专利6项，已获批江苏省产学研前瞻性联合研究项目。