超高分子量聚乙烯（UHMWPE）

超高分子量聚乙烯(UHMWPE）具有优异的抗冲击、耐磨损、自润滑、耐化学腐蚀、不易粘附、低温柔性等性能，可以部分取代碳钢、不锈钢等用于机械、运输、煤炭、纺织等领域，例如耐磨的UHMWPE管材、板材可以用于物料传输等领域；高性能UHMWPE纤维将有可能在海运的高强度绳索、城市警察、保安的防弹、防穿刺服装等方面发挥重大作用。中科院上海有机化学研究所多年来开展单中心聚烯烃催化剂技术的研究，获得多项中国、美国和欧洲发明专利。最新又开发了单中心齐格勒-纳塔催化剂技术，催化剂技术已经获得中国发明专利，具备完全的自主知识产权。利用该技术可以生产分子量160万到600万、树脂粒径80目至超过150目的超高分子量聚乙烯树脂，方便地实现高性能树脂的系列化和差异化制备。更为突出的是，该类树脂具有优异的加工性能，已经用于管材挤出、凝胶纺丝、过滤材料等。

1. 挤出专用料可以在不加或少加加工助剂的情况下直接挤出，而且加工速度快，加工过程对树脂分子量影响小，保障制品的高品质和稳定性。

2. 纺丝专用料可纺性好，纤维外观明亮光滑、柔软、超倍拉伸率高于现有产品30-40%，纤维具有突出的拉伸强度和模量，甚至高于荷兰帝斯曼（DSM）公司的SK75。