优先透醇渗透汽化膜的制备

针对发酵液中乙醇浓度过低的问题，开发出了3类可以高效浓缩乙醇的渗透汽化膜。首先，在现有PDMS材料的优先透有机物渗透汽化膜的基础上，改变以往以TEOS为交联剂的方法，采用更加疏水的VTES为交联剂，制备出了更加疏水的PDMS渗透汽化膜，使得膜对乙醇的选择性获得大幅提高，可将5%左右的乙醇浓缩到近50%。其次，在PEBA等材料中添加疏水性纳米分子筛，制备出了优先透醇的渗透汽化杂化膜，其膜对乙醇具有非常良好的选择性，分离因子提高了50%左右。最后，提出了一个全新的基于相转化法制备非对称结构渗透汽化膜的方法与概念，以疏水性P(VDF-HF)为膜材料，优化制膜工艺，制得表面致密的非对称膜，该膜的总通量达到1kg/m2.h，可将3%的乙醇提浓至20%以上。这三类渗透汽化膜的成功开发有望填补目前优先透醇膜商品的空白。该成果获授权发明专利1项，申请3项，拟申请1项，发表论文3篇，投稿1篇。