| 成果名称 | 高性能磁性材料 |
| --- | --- |
| 成果联系人 | 徐明祥 | 职务/职称 | 应用物理学专业 教授、博导 | 电话 Email | 13913866785 mxxu@seu.edu.cn |
| 成果 基本情况 | 已受理、授权专利情况 | 项数 | 专利名称 | 专利号 |
|  | 专利类型 | 发明专利 实用新型专利 外观设计 其他 |
|  | 技术成熟程度 | 研制阶段 试生产阶段 小批量生产阶段 批量生产阶段 其他 |
|  | 所属领域（单选） | 电子信息 能源环保 装备制造 生物医药 化工新材料 土木交通 其他 |
|  | 意向合作方式 | 产权转让 合作开发 技术咨询 技术服务 其它 |
| 成果简介 | 主要技术成果： 稀土永磁铁氧体材料: 在传统制备工艺的基础上，利用稀土元素的替代对通常的永磁铁氧体材料进行磁性能的提高，目前可达到Y40牌号标准，投资少、成本低、工艺简单、成品合格率高； 通过新方法、新技术解决大弧度瓦形磁钢的内裂纹、外弦边起层缺陷等，提高其成品合格率； 通过新方法、新技术提高钕铁硼永磁材料的防腐蚀能力； 高磁导率和宽温低耗软磁材料: 在传统制备工艺的基础上，利用元素的掺杂可制备高磁导率和宽温低耗软磁材料，初始磁导率10000—15000（10 kHz）；投资少、成本低、工艺简单、成品合格率高。 以上技术项目均为省、厅和部级科学研究的资助项目。 研究团队人员：10人；高级职称3人、中级职称2人、博士和研究生5人。 希望的合作方式: 进一步合作研制高性能磁性材料(包括高性能永磁和软磁材料，如钕铁硼材料，铁氧体材料，磁性半导体，新型磁电阻材料)以及开发其在家电产品中的应用。 联合培养相关方向的专业人才。 共建高性能磁性材料新技术新产品的研发平台。 共同申请省内外有关产学研合作项目。 |
| 成果实物或模型图片 | 图1：高性能永磁铁氧体材料 图2：高性能软磁铁氧体材料 |

东南大学科技成果展示表