水性环保紧固件无铬表面涂层

（技术转让，联系电话025-85485967）

一、开发背景

紧固件是各种设备重要的零件，其使用范围极广，市场极大，是有重要的前景的产品。其中，防腐性能是影响安全性和使用的关键技术。为提高防腐性，以往使用的技术含重金属铬的达克罗表面处理技术，但是近年来，随着环境问题的增多，在全世界的范围内加强了有害物质的控制，特别是针对表面防锈处理非常有效的六价铬化合物的控制。在这种形势下，江苏科技大学教授团队，针对目前涂层中存在不足，经过几年不断的研究了，在多年的研究基础上，研究出了环保水性不含铬的系列涂层。

这种涂层的外观呈亚光银灰色，是一种将超细锌鳞片和铝鳞片迭合包裹在特殊粘结剂中的无机涂层。本产品为水性溶液；由金属粉末和无机类化合物构成。所形成的皮膜非常薄，仅为8μm，所以和螺钉以及螺母都可以有很好的契合。虽然仅在金属表面形成8-10µｍ的皮膜，却极大提高了金属表面的耐蚀性，其耐盐雾已经超过500小时以上。

二、基本性质

江科大研发的紧固件涂层技术是采用水性有机硅作为金属防腐蚀保护膜的粘结物质，摒弃了含铬处理体系（Cr3+、Cr6+），其特点是：

特征1

- 使用水性溶液

使用水性环保溶液进行表面处理，本品能完全溶于水，因此处理简单，是对自然环境和操作环境都是无害的处理技术。

- 做到完全无铬化

在加工处理中，做到完全不使用铬化合物包括三价和六价的铬。

- 封闭加工系统

全程采用封闭物排水处理系统，此外，在干燥过程中所排放的气体主要是水蒸气为主，不含相关法律规定有害物质。

特征2突出的耐腐蚀性

产品的耐腐蚀性在耐盐雾试验中明显具有特别优越的防锈能力。

特征3 出色的耐热性

涂层中不含有使耐热性变差的结晶水和有机树脂成分的表面处理技术，其涂层可以做到长时间的耐高温

特征4涂层具有高结合力和高硬度

涂层中含有特殊的笼型无机材料，具有极佳的结合力与硬度。

特征5能处理各种金属

还包括不锈钢、铝制品、粉末冶金材料等，有及其广泛的用途。

特征6不会发生氢脆。

特征7可以在表面在喷涂一层涂层。

特征8有针对不同情况要求的涂层系列，除了基础图层外，还包括，耐温、颜色、润滑。

性能

（1）外观：基本颜色为银色和黑色。

（2）涂层厚度： 8-25µｍ（但，根据需要调解，涂层厚耐腐蚀性会提高≧36g/m2）

（3）耐蚀性：500小时以上。

（4）耐热性：300℃条件下不受影响

（5）涂液的构成：不含任何铬、铅等重金属的水性防锈剂。

特点

- 不含重金属，水溶性产品，其耐蚀性比任何一种表面处理卓越。

- 无氢脆性。

- 即使因受外部冲击等原因使涂层受到损伤，自有的自我牺牲作用使其保持耐蚀性。

- 紧固螺栓时易操作。

- 优异的耐热性。

- 优异的耐化学性。

- 可防止与铝和镁等物质接触时的腐蚀。

- 加工处理后可做出多种颜色。

- 因其V.O.C极低，无味无刺激。

- 因其物理性质为水溶性、非危险物，涂液易于管理。

优点：

- 屏障保护﹕经过处理的层层迭合的锌鳞片和铝鳞片在钢铁基体和腐蚀介质之间提供了一道优良的屏障，阻碍了腐蚀介质和去极化剂到达基体。

- 电化学作用﹕锌层作为牺牲阳极被腐蚀以保护钢铁基体。

- 钝化作用﹕由于钝化而产生的金属氧化物减慢了锌及钢铁的腐蚀速度。

- 自修复作用﹕当涂层受损时﹐锌的氧化物和碳酸盐向涂层被损坏的区域移动，积极地修复涂层，恢复保护屏障。

三、应用领域

（1）汽车：紧固件，刹车盘，加热管，夹圈，结构件，弹簧等

（2）电器、电子：螺丝钉，铰链，盒子，螺丝

（3）土木、建筑：桥梁用螺栓，螺丝钉，结构件，管道，铰链

（4）铁道：弹簧，各种 紧固件

（5）其他：农机具，国防，船舶，娱乐用品等要求耐蚀性的部品。

四、水基处理工艺

- 涂装方法：浸泡-离心旋转法；浸泡-甩干法；静电喷涂法

- 烘干（Curing）

- 预热：80 ～120℃×１０~２０分钟

- 加热：280-300℃×２０～２５分钟

- 涂装次数：标准 ２涂覆２烧结(工件篮的操作系统)

五、江苏科技大学涂液与NDS GEOMET(交美特) 特点比较

- 附着力和硬度耐刮擦性能超过久美特。

- 使用本社涂液时，因无刺激味道，比其他公司涂液，如NDS, Magni, Delta等

- 作业环境舒适整洁。

- 处理银色工件时，颜色及光泽度等方面优异于上述公司涂掖产品。

- 因涂液成分中不含树脂，可形成较薄的膜厚。

五、江苏科技大学涂液与NDS GEOMET(交美特) 特点比较

- 附着力和硬度耐刮擦性能超过久美特。

- 使用本社涂液时，因无刺激味道，比其他公司涂液，如NDS, Magni, Delta等

- 作业环境舒适整洁。

- 处理银色工件时，颜色及光泽度等方面优异于上述公司涂掖产品。

- 因涂液成分中不含树脂，可形成较薄的膜厚。

六、系列产品

- Gao1g广泛应用于紧固件和各种类型金属件防锈上，它和面漆Gao2配合使用时，可以提供不同的摩擦系数。

- 银灰色金属外观；

- 可涂敷面层也可以直接使用；

- 高温条件下可以保证性能（最高温度300℃）；

- 强耐腐蚀性，≧24g/m2,1000小时无红锈；≧24g/m2，面涂，1500小时无红锈。

2、Gao2g是面涂具有润滑与密封的效果。可赋予底涂和螺纹件受控的摩擦系数，并增加Gao1g其耐腐蚀性。 面涂是一种透明的水基面涂产品，涂敷最小量为5g/m2。本品的目的主要是改变摩擦性和硬度，避免在拧紧的过程中，发生粘滑效应

3、Gao3g主要用于紧固件和各种类型金属件的防锈上，与不同，它自带润滑性能，摩擦系数达到了0.15，但防腐性能较Gao1g略差，其≧24g/m2,240小时无白锈，720小时无红锈。耐高温性能与Gao1g相同。

4、Gao4g主要用于制动盘的防锈上，在自动盘上，其具有更高的耐温性（（最高温度400℃），依然可以提供良好的耐温性性能（高铝），依然能提供良好的耐腐蚀性，呈银灰色。

5、Gao5g为银色底涂，加上黑色面涂，特点是一种非电解质干燥膜，抗化学腐蚀能力强，可获得极高的耐腐蚀性。