## 植入性人造头发

植入性人造头发的研究始于70年代。人群中秃发的发病率很高，全世界大约有18亿不同程度的脱发患者。脱发给患者在职场、婚恋、社交等方面带来了困扰。防脱发已成“世界性难题”。然而自体移植、药物治疗等都因为各自弊端无法满足要求。因此，进行植入性人造头发的研究具有重要的临床价值。

本项目以涤纶（PET）单丝为原料，制备具有较好生物相容性的聚吡咯/涤纶植入性人造头发，合成方法简便、快速，价格较低。如图1所示，其中（a）为未处理的涤纶单丝，（b）为聚吡咯/涤纶单丝。对比聚吡咯镀膜前的单丝，可以清楚看到镀膜后单丝表面变为黑色，覆盖了一层聚吡咯薄膜。说明聚吡咯已经镀在单丝上面。

本项目技术已经完成体外细胞实验证实，证明聚吡咯/涤纶植入性人造头发具有良好的细胞相容性，如图2所示，细胞很好地附着在PPy/PET单丝表面，同时可以看出，未经吡咯镀膜的单丝表面虽有细胞附着，但明显少很多。表明PPy/PET单丝是无毒的且成纤维细胞在单丝上的附着性良好。符合临床应用材料对生物相容性的要求。

本项目技术已经进入动物实验阶段，植入新西兰白兔头部1个月内的人造头发无明显的过敏、脱毛等现象出现。

本项目将主要通过生产和销售植入性人造头发，技术的转让和培训获得利益。