高纯氰酸钾合成新技术

清华大学自主开发出高纯氰酸钾合成新技术，该技术路线基于独特固相融熔、催化反应和自行设计非标装置将常规化工原料（尿素、碳酸钾或氢氧化钾）高纯度氰酸钾。整个合成过程反应温度不超过250℃，产品氰酸钾纯度不低于98%，其中杂质K2CO3含量低于1%，达到分析纯AR级。产品质量符合出口要求，本产品属于高纯品，市场价格应在18000-22000元/吨，该项目实施后可取得很好的经济效益。

反应转化过程无三废污染，属于绿色清洁生产过程，中密闭回收氨气副产氨水，可提升部分经济效益。