防毒防护服

一、简要介绍综合情况，含获科技计划支持情况、获奖情况、鉴定情况、专利情况（专利名称及申请号或专利号）、主要研发产品等。

本项目以球型活性炭与纺织品基材复合作为化学防护服吸附防护层，外层防护层通过拒水、拒油处理，项目曾得到江苏省教育厅和南通科技局的资助，目前取得授权专利“复合球状活性炭防化面料”（专利号200520076120.6）。

二、应用领域:功能性防护服装，用于生化防护

三、技术指标：对芥子气“气—气”防毒时间不少于24h，对模拟剂丙硫醚“气—气”防毒时间不少于50min，断裂强力经向大于200N，纬向大于150N。剥离强力＞30N，透气量＞150 L/m2·s， 阻燃性能良好，续燃时间小于5秒。

四、创新要点：采用球型活性炭作为吸附介质，吸附能力强、透气性能好。

五、推广前景：可以广泛应用于部队、警察及民用，作为生化防护服装，具有良好的应用前景。

六、投资规模：500万元