白光LED用陶瓷荧光体

功率型白光LED器件由于具有附加值高、用途广等优点，通过稀土离子掺杂，透明陶瓷可以实现在蓝光或者紫外光激发下的高效率发光，作为白光LED用荧光材料。采用我们所制备的高质量Ce：YAG陶瓷荧光体，已获得130 lm/W的流明效率，显色指数达85。通过控制陶瓷荧光体的厚度和Ce离子掺杂浓度，可以方便的解决白光分档的难题。此外，由于陶瓷荧光体的热导率远高于传统荧光粉与树脂的固化体，可显著改善热管理，这将彻底解决荧光粉因为温度上升引起热猝灭所导致的光衰和光色不稳等问题。该陶瓷荧光体不含任何有机物，可实现全无机封装，由于树脂等有机物高温老化所导致的发光体层发黑、变色甚至失效等问题将不复存在，这将显著延长白光LED的寿命和发光稳定性。相比树脂材料，我们陶瓷荧光体的制备技术具有制备更简便、成本更低、使用更灵活等优势。陶瓷荧光体在高端功率型白光LED领域的应用才刚刚开始，随着白光LED照明的不断普及和应用领域对白光LED要求的不断提高，未来市场规模将有大幅度增长。