新型抗剥落剂

该产品是一类新型的胺类抗剥落剂，主要用于沥青混凝土的添加剂。产品克服了当前使用的胺类抗剥落剂容易受热分解，性能不稳定等缺点。具有性能和结构稳定，不易老化、水解、迁移、流失，特别是在碱性环境比现有的抗剥落剂药更加稳定，非常适用于高等级沥青混凝土路面的使用。

该产品是一种表面活性化合物，一端能与石料很好结合，另一端能与沥青很好结合。可大大提高沥青与基料的结合力，提高沥青混凝土路面的质量和使用寿命。

加入该抗剥落剂后，花岗岩与沥青的粘附性等级可以从2-3级提高到5级。该项目原料易得，工艺简单，市场很大，非常适宜于中企业或个体企业生产。