低成本钒基贮氢合金

低成本钒基贮氢合金是四川大学氢能技术课题组潜心研发近十年的成果，具有自主知识产权。该成果在国际上首次开发出V-Ti-Cr-Fe四元合金体系，采用四川省特色钒钛资源中的FeV80合金为原料，比国外开发的以纯金属钒为原料的三元合金体系具有明显的价格优势，原材料成本仅为后者的约10%；与目前市场上普遍使用的LaNi5合金相比，价格接近，而放氢量是LaNi5合金的近两倍。

该成果制得的合金新材料具有无需活化、吸氢速度快、有效放氢量高、工作温度及压力适宜、结构紧凑、安全性高等优点。合金被成功应用于燃料电池自行车，作为车载氢燃料储存新材料，2.5公斤低成本钒基贮氢合金的一次充氢行驶里程达到100公里，显著高于目前广泛使用的LaNi5系材料。目前，该项成果可为建设年产30-600吨的生产线提供技术支撑。

该成果的实施将面向燃料电池的应用、氢的储存和运输、氢的分离/回收和净化等多个国民生产领域，建议重点在燃料电池的应用上加以推广，主要用户为燃料电池电动自行车、便携式燃料电池发电机、燃料电池应急电源、燃料电池电动玩具、燃料电池充电器、燃料电池小家电等。