高强韧镁合金塑性加工产业化新技术

实现了镁合金材料低温下（室温-300℃）的塑性成形，突破了镁合金室温下难以进行塑性变形的传统禁区，有效提升镁合金材料及构件的强韧性，有望拓展为针对有色金属热-力耦合塑性加工新技术。已取得成果：可以一次挤压成形出棒材、丝材、管材、板材、型材等；一次或多次锻造出具有复杂形状的高性能轻量化镁合金锻件；轧制技术远高于普通镁合金热轧技术，拉拔新技术可实现多道次冷拉拔，微细管材挤压技术，可成形介入医疗器械冠脉支架用可降解镁合金毛细管，如外径2mm壁厚0.05，长度大于300mm，技术水平达到国际先进。