聚砜树脂-聚醚砜（PES）、联苯聚醚砜(PPSU)

聚砜类树脂是特种工程塑料中一个重要品种。目前已经商品化的有三个品种，即聚砜（PSU）、聚醚砜（PES）和联苯聚醚醚砜（PPSU）。其中PSU是60年代由美国UCC公司最先开发成功商品化，70年代中期日本的日产化学也开始生产；PES是70年代初由英国ICI公司最先开发成功商品化的，随后又有德国巴斯夫（BASF）公司，日本住友化学等也先后工业化生产；PPSU则是90年代后期由比利时Solvay公司最先开发成功商品化的，至今还只有该公司独家生产，它除兼具早期两个品种（PSU、PES）的共同特性外，还具有耐冲击性高和耐高温蒸气反复消毒等优点。

国内吉林大学在“八·五”重点科技攻关完成了30吨/年中试，通过“九·五”重点科技攻关，现已建成300吨/年的PES树脂生产线，产品质量达到国际同类产品水平，具备非常成熟的生产技术和工艺，完全拥有独立的知识产权。自聚醚砜（PES）开发成功以来，已在国防、机械、航空航天、电子电器和石油化工等领域得到广泛的应用。自本世纪初，吉林大学开展PPSU树脂的研究开发工作，目前利用不同于Solvay公司的专利技术生产PPSU，已建成50吨/年中试生产规模。