超高强镁合金

镁合金是目前可用的最轻的金属结构材料，具有低密度、高比强度、导热性好、减震能力强、易切削、可回收以及尺寸稳定等优点。因而在航空、航天、信息电子、兵器、交通运输、3C等领域具有广阔的应用前景，镁合金成为21世纪极具发展潜力的材料。

目前工程界将强度>500MPa的镁合金称为超高强镁合金。近年来，日本学者利用粉末冶金方法制备出强度大于600MPa的超高强镁合金，但粉末制品尺寸过小，不能满足制作大型构件及结构多样化的要求，目前国内外尚未有报道显示利用半连续铸造锭坯制备出强度>500MPa的大尺寸规格的超高强镁合金，现有的镁合金牌号其抗拉强度都低于400MPa，大多在250-350MPa之间，因此如何提高强镁合金的强度一直是世界各国的研究热点。由于稀土元素可以显著改善镁合金的铸造性能、力学性能、耐腐蚀性能以及耐高温性能，本课题组采用半连续铸造方法已成功研究出强度大于420MPa的高强稀土镁合金和强度大于600MPa的超高强耐热稀土镁合金，且耐热性能优越，在250℃时，强度大于335MPa，延伸率大于12%，可生产高强镁合金板材、管材、棒材、型材及超高强镁合金棒材及管材，耐腐蚀性能比传统镁合金提高一倍，已申请与镁合金相关的国家发明专利10项。