新型超粗晶矿用硬质合金

超粗晶粒硬质合金具有极高的热导率，较高的断裂韧性与红硬性，较好的抗热疲劳与抗热冲击性能，主要用于极端工况条件下软岩的连续开采（如采煤、地铁建设)与现代化公路、桥梁的连续作业(如挖路、铺路)，也可用于对韧性与抗热疲劳、抗热冲击性能要求较高的冲压模、冷镦模、轧辊等 。这类合金的市场需求量占硬质合金市场需求总量的1O％以上，具有非常广阔的市场前景。本项目超粗粒硬质合金可用于盾构件和截煤齿。

现已开发出牌号为G510，G608 ,G411,G413超粗晶硬质合金，超粗晶硬质合金的各项性能指标已经接近国外水平。

G510,G608主要用于截煤齿， G411,G413主要用于盾构件，现已成功出口日本，获得用户好评。