高强精轧螺纹钢筋调质热处理生产线

高强钢筋是指屈服强度930-1080Mpa、抗拉强度1080-1230Mpa及以上的钢筋，广泛应用于建筑、交通和水利等行业，在风电、核电、水电、港道、跨海大桥、高铁桥梁和超高层建筑等项目中，是必不可少的基本建筑材料。我国是钢筋生产第一大国，高强钢筋年产量达1.5亿吨，但大量生产的是品级低的产品，抗拉强度一般为300－550Mpa，最高也不超过900Mpa，这些钢筋占销售市场的80％以上。而行业急需的高钢级的精轧螺纹钢筋有相当一部分还得进口，尤其是直径50mm甚至更大些的，几乎全部靠进口，如核电站核岛厂房、高铁行业、跨海大桥的建筑用钢等。

使用高强精轧螺纹钢筋，有以下几个方面的优势。首先提高了混凝土构件的整体性能，包括刚度、抗裂性、抗剪能力，同时受压构件的稳定性增强，承受循环载荷的构件抗疲劳强度增加。第二，节省钢材、减轻了结构自重。在相同设计强度下，高强度钢筋相对普通钢筋截面尺寸减少了很多，节省了钢材和混凝土，降低了重量。第三，因采取机械连接的方式，不仅加快了施工进程，还节省人力物力。普通钢筋混凝土施工时，采用闪光对焊或电弧焊，有时也采用绑扎连接。在焊接时，极易受温度、天气和户外环境的各种影响，焊接、检查和补焊都需现场施工，且使用焊机的购置、租赁、焊材和运输费用和效率也需要一并考虑。而高强精轧螺纹钢筋采用了在工业领域广泛应用机械连接技术，使得其在确保钢筋接头质量、改善施工环境、提高工作效率、保证工程进度方面具有明显的优势。