60L小型建材释放量测试系统

60L小型建材释放量测试系统是863课题“室内空气净化产品性能评价技术与设备研制”的研究成果。

该环境测试系统可用于：建筑材料有害物质释放量的批量测试及未知成分分析。通过此平台建设，可实现民用建筑工程材料的有害物质释放量批量及精确测试，同时对于建立我国建筑材料有害物质释放量数据库，有重要意义。

技术指标：

温度：20℃～30℃；±0.5℃；

湿度：30-80%；±3%；

密闭性：小于±0.02 h-1。

创新要点：

1、小型建材释放量测试系统有多个相同体积的60L舱体，实现了系统整体控制，分系统独立运行；准确度高，重复性好；

2、在现有的环境试验舱研制成果基础上，舱门采用悬浮式多点位密封装置，密封性能好；

3、洁净气体及湿度供应采用调整饱和湿气和洁净气体混合比方法，实现二级反馈式精确控制；

应用前景：

我国建筑材料有害物质释放量数据库是目前国内行业的空白，主要原因归结于材料的测试装置不统一，实现的重现性差。

通过此套系统，能够实现大批量建筑材料有害释放量的集中测试与评价、建材未知污染物分析及室内空气质量改善测试等，在国内良好的推广应用前景。