高强高韧马氏体钢

当前人们对高强度合金钢的性能提出越来越苛刻要求，不仅要求强度高，同时对韧性（尤其是低温冲击韧性）有更高的要求。新研制一种NiCrMo系马氏体钢，具有优良的强韧性配合，低温冲击性能高，能满足在低温下（如-70℃左右）的安全使用，同时材料冷热加工性能好、成本低。目前已用于制备大容积的压力容器。

主要力学性能：σb≥1200MPa，A≥14%，Z≥50%，AkV(-70 ℃)≥60J，AkV（常温）≥100J。其它性能：断裂韧度KIC≥130MPam1/2，无塑性转变温度NDTT＜-80℃，年腐蚀速率R＜0.1mm/a。

应用领域：压力容器、消防、医疗、石油、化工和交通等领域，同时还可用于航空航天、船舶等领域。