Enesca纸基纳米纤维素有机电能储存装置简介

Enesca纸基纳米纤维素有机电能储存装置利用可再生原材料藻类，有机材料不含任何金属成分，可完全降解，在可塑性方面为软质电池，可弯曲。厚度：1毫米；电池电压：0.6到1.0 V；电池电阻：>0.4欧姆；活性物质： 65％；电极面积：246平方米/克；电池容量： 60法拉/ 克（活性物质）2.1 法拉/平方厘米；充电时间：22秒/12法拉设备（0.8 V）；电流密度： 31 安培 / 克（活性物质）；能量密度：1.75瓦时/千克（活性物质）0.18瓦时/ 升（活性物质）；功率密度： 2.7千瓦/千克（活性物质）0.27千瓦/ 升的（活性物质）；重复使用稳定性：4000个充电周期后有0.7％电容损失。

高能量密度材料：电池额定能量由额定容量和额定电压决定。通过将高电容取代基附着于导电聚合物主链上，可以数量级的提高电池能量存储容量。Enesca纸基纳米纤维素有机电能储存装置采用了醌基技术，因为醌的高电容性和易变性可以提供取代基与聚合物主链之间的电子通讯所需的精准能量匹配；纳米结构衬底材料和添加剂目前电池设计趋势是大比表面积三维电极，以方便离子在电活性组分的扩散以及提高单位体积/重量的电容。Enesca纸基纳米纤维素有机电能储存装置将电活性聚合物涂在高比表面积轻量级非电化学模板制造出三维多孔电极，该纳米机构载体同时起着对于机械脆性导电聚合物的保护作用；3.纸基有机储能Enesca纸基纳米纤维素有机电能储存装置将薄电有机薄膜置于大比表面积纤维素基板，具有前所未有的能量和功率密度。

使用有机材料作为电能储存（介质）具有广泛的运用前景，包括智能包装 、风电太阳能储能装置、传感器、医疗器材、玩具、电子衣物以及家用电子设备。.根据潜在合作/投资方市场定位（智能包装 、风电太阳能储能装置、电子衣物等）确定下一步开发方向；对外技术/专利许可。