## BCS系列通用板材成形性试验机

BCS系列通用板材成形性试验机是一种专门用于鉴定和鉴别金属板材常温和高温下塑性成形（冲压）性能，试验机满足GB/T 15825-2008相关试验标准。是控制板材轧制质量、合理选用冲压板材的得力工具，适用于普通钢板、超高强钢板、铝合金、钛合金、铝锂合金、镁合金等难成形板材的成形性能试验。可在常温和加热（最高达摄氏900度）状态下完成以下板材成形性试验：杯突(Erichsen)试验、拉深(Swift)试验、凸耳(Earing)试验、锥杯(C.C.V)试验、翻边扩孔(K.W.I)试验、刚模胀形试验（如选购网格应变测量系统GMASystem则可以方便的完成FLD试验）、液压胀形试验（仅限常温使用）。

该技术目前已经推广应用于宝钢、鞍钢、攀钢、航空材料院、钢铁研究院等10余家企业和科研院所，上海交大、东北大学、北科大等20余所高校，具有非常好的市场前景。

主要性能指标：

| 参数 型号 | BCS-30D | BCS-50A | BCS-100A | BCS-50AR （热环境） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大成形 | 力 值 | 300kN | 500kN | 1000kN | 500kN |
| 压边力 | 可调范围 | 10-50kN （增压后达200kN） | 10-50kN （增压后达300kN） | 10-50kN （增压后达400kN） | 10-50kN （增压后达300kN） |
| 凸模上升速度 | 调节范围 | 0-200mm/min | 0-200mm/min | 0-200mm/min | 0-200mm/min |
| 测量1.精度 | 成形力P | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
|  | 压边力Q | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% |
|  | 位 移H | ±0.02mm（20mm内） | ±0.02mm（20mm内） | ±0.02mm（20mm内） | ±0.02mm（20mm内） |
| 水冷系统 | 方 式 | - | - | - | 制冷自循环系统 |
| 真空系统 | 工作压力 | - | - | - | 10-2Pa |
| 加热系统 | 温控范围 | - | - | - | 室温~900°C |

BCS系列通用板材成形性试验机经过30多年的不断完善与开发，目前已经获批和受理发明专利近10项，具有完全的知识产权。